# БОСТИК 70 КЛЕЙ ДЛЯ ТКАНИ

| ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: | Бостик 70 Клей для Ткани это специально модифицированная дисперсия на поливинилацетатной - крахмальной основе. Эта формула имеет сильное схватывание со многими поверхностями. |
| --- | --- |
| ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: | Для одностороннего влажного приклеивания в сухих помещениях обоев из стекловолокна, и обоев с акриловой структурой с бумажной основой, виниловых обоев с основой из бумаги, полиэстера, стекловолокна и текстиля. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: |  |
| Тип: | Односторонний клей, влажное приклеивание |
| Клеящие агенты: | ПВА и крахмал |
| Растворитель: | Вода |
| Цвет: | Белый |
| Запах: | Слабый |
| Консистенция: | Пастообразная |
| Разбавитель: | Вода |
| Расход: | 3-6м2/литр в зависимости от типа материала и способа нанесения |
| Содержание сухих веществ: | Приблизительно, 19±1%. |
| Плотность: | Приблизительно, 1,05 |
| Огнеопасность: | Нет |
| Очистка инструмента: | Водой |
| Нанесение: | Валиком или кистью |
| Хранение: | По крайней мере, 12 месяцев при +10-20°C в нераскрытой упаковке. Клей разрушается морозом и, поэтому, не должен храниться и перевозиться при отрицательных температурах. Использовать при температуре, минимум, +18°C. |

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: |  |
| --- | --- |
| 1, | Следуйте рекомендациям, данным производителем обоев. Хорошо размешайте клей. Все незакрепленные частицы и обои должны быть удалены. Неровности должны быть зашпаклеваны и зашлифованы. Поверхности должны быть сухими и без пыли и смазок. Сильно абсорбирующие поверхности должны быть загрунтованы смесью 1 части клея с 3 частями воды. Окрашенные поверхности должны быть промыты 5% раствором нашатырного спирта или раствором соды. Хорошо сполосните. |
| 2, | Ткань из стекловолокна (без бумажного основания): Нанесите валиком клей на стену ровным и толстым слоем. Наклеивайте обои, пока клей еще клеится. Избегайте проступания клея через ткань. Окрашивание может производиться раньше чем через 24 часа, когда клей совершенно высохнет. Виниловые обои и обои с акриловой структурой с бумажной основой: Нанесите валиком клей на обратную сторону обоев, если нет других рекомендаций. Пусть они полежат несколько минут в сложенном виде. Если обои без припусков - наклеивайте их в обрез. Виниловые обои с основой из полиэстера, стекловолокна или текстиля: Нанесите валиком клей на стену. Если обои без припусков - наклеивайте их в обрез. Наклеивание виниловых обоев с припусками производите с помощью Бостик 78 Клея для Влажных Помещений. |
| 3, | С помощью щетки или кисти разгладьте обои от центра к краям для удаления воздушных пузырьков. Следите, чтобы было достаточно клея по всей поверхности приклеивания. |
| Безопасность: | В соответствии с действующей классификацией DIN он не является опасным для здоровья, не огнеопасен. Для получения более подробных сведений смотрите «Информацию по безопасности изделия». |