**Материал для кровли IZOLUX**

С крупнозернистой посыпкой с лицевой стороны и полимерной пленкой с нижней стороны полотна; применяется для устройства верхнего слоя кровельного ковра.

Показатели пожарной опасности: Г4, В2, РП1.

**Способ применения:**

* Гидроизол приклеивается на подготовленное основание путем оплавления покровного слоя с нижней стороны методом сваривания внахлест свободно лежащего материала.
* Оплавление газовыми или другими горелками.

**Характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| Вид основы | Стеклохолст |
| Масса 1 м.кв., кг | 4,25 |
| Водопоглащение, % | не более 2 |
| Теплостойкость С | не менее - 70 |
| Гибкость С на брусе | +5 |
| Разрывная сила при растяжении, Н | не менее 300 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | не менее 2 |
| Кол-во в рулоне, м.кв. | 10 |
| Количество на поддоне, рулонов | 20 |